- 采购需求

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 预算单价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★男女医生冬季工作服 | 各种尺码 | 60 | 符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010 B类 ★1.纤维含量：聚酯纤维，（55±5）%，棉（45±5）% ★2.线密度：经向：(15±0.5)×2tex，纬向： (150±10)D ★3.密度：经向：≥530根/10cm，纬向： ≥305根/10cm 4.起毛起球： ≥3-4级 5.撕破强力：经向：≥35N，纬向： ≥20N 6.防紫外线性能：UPF>50,T(UVA) AV<5% 7.断裂强力：经向：≥1300N，纬向： ≥800N 8.勾丝：经向：≥4级，纬向：≥ 4级 9.耐磨性能：>10000次 10.静电性能：(GB/T12703.1-2021)半衰期≤10S 11.静电性能：(GB/T12703.2-202 1)电荷面密度洗前、洗后≤7μC/ ㎡ 12.透气率：≥50mm/s，透气率变异系数：≤3% 13.水洗尺寸变化率：经向： ≥- 3%，纬向： ≥-2% 14.PH值：4.0-8.5、甲醛含量(mg /kg)： ≤75、异味：无异味、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用。 15.可萃取重金属含量：满足直接接触皮肤用品要求<锑(Sb)<30. 0,砷(As)<1.0,铅(Pb)2<1.0,镉 (Cd)<0.1.0,铬(Cr)<2.0,六价铬（Cr(VI)）<0.5,钴(Co)<4.0,铜 (Cu)<50.0,镍(Ni)<4.0,汞(Hg)< 0.02> 16.耐水色牢度： ≥4级 17.耐酸汗渍色牢度： ≥4级 18.耐碱汗渍色牢度： ≥4级 19.耐摩擦色牢度： ≥4级 20.耐皂洗色牢度： ≥4级 21.耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级 22.拒油等级： ≥5级 23.防水性能.沾水等级≥4级 24.抗菌性能：面料对金黄色葡萄 球菌、大肠杆菌、 白色念珠菌具有≥99%的抗菌率 25.上衣领子、胸前口袋、左右两侧口袋请加蓝色边（护士服）。 |
| 2 | ★护士分体冬装套装 | 各种尺码 | 88 |  |
| 3 | ★男女医生夏季工作服 | 各种尺码 | 40 | 符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010 B类 ★1.纤维含量：聚酯纤维，（80±5）%，棉（20±5）% ★2.线密度：经向：(17.5±0.5) ×2tex，纬向：(26±0.5)×2tex ★3.密度：经向：≥435根/10cm， 纬向： ≥255根/10cm 4.起毛起球： ≥3-4级 5.撕破强力：经向：≥30N，纬向： ≥20N 6.防紫外线性能：UPF>50,T(UVA) AV<5% 7.断裂强力：经向：≥1300N，纬 向： ≥800N 8.勾丝：经向：≥4级，纬向：≥ 4级 9.耐磨性能：>10000次 10.静电性能：(GB/T12703.1-2021)半衰期≤10S 11.静电性能：(GB/T12703.2-2021)电荷面密度洗前、洗后≤7μC/ ㎡ 12.透气率：≥60mm/s，透气率变异系数：≤3% 13.水洗尺寸变化率：经向： ≥- 3%，纬向： ≥-2% 14.PH值：4.0-8.5、甲醛含量(mg /kg)： ≤75、异味：无异味、可 分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁 用。 15.可萃取重金属含量：满足直接接触皮肤用品要求<锑(Sb)<30. 0,砷(As)<1.0,铅(Pb)2<1.0,镉 (Cd)<0.1.0,铬(Cr)<2.0,六价铬 （Cr(VI)）<0.5,钴(Co)<4.0,铜 (Cu)<50.0,镍(Ni)<4.0,汞(Hg)< 0.02> 16.耐水色牢度： ≥4级 17.耐酸汗渍色牢度： ≥4级 18.耐碱汗渍色牢度： ≥4级 19.耐摩擦色牢度： ≥4级 20.耐皂洗色牢度： ≥4级 21.耐次氯酸盐漂白色牢度： ≥4 级 22.吸湿排汗性： ≥3级 23.拒油等级： ≥5级 24.防水性能.沾水等级≥4级 25.抗菌性能：面料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、 白色念珠菌具有≥99%的抗菌率 26.上衣领子、胸前口袋、左右两侧口袋请加蓝色边（护士服）。 |
| 4 | ★护士 分体夏装套装 | 各种尺码 | 78 |  |
| 5 | ★病员服 | 各种尺码 | 85 | 1.符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010 B类,双层结构，表层细密挺括阻隔污染物，舒适、透气，挺括，悬垂感好，不易皱，环保印染。 ★2.成分：涤92%、棉7%、1%导电丝。 ★3.纱支密度：经向纱支150D/T65/C35 45/2，纬向纱支150D，密度：165*101。 ★4.甲醛含量≤75mg/kg，PH值为4.0～9.0之间，色牢度4-5级。 5.耐医用洗涤消毒，洗后尺寸稳定、不变形。 6.具有防静电、抗菌、防透光功能。 |
| 6 | ★床单 | 300*195 | 52 | 1.符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010 B类,双层结构，表层细密挺括阻隔污染物，舒适、透气，挺括，悬垂感好，不易皱，环保印染。 ★2.成分：棉100%。 ★3.纱支密度：经向纱支S60，纬向纱支S60，密度：165*101。 ★4.甲醛含量≤75mg/kg，PH值为4.0～9.0之间，色牢度4-5级。 5.耐医用洗涤消毒，洗后尺寸稳定、不变形。 6.具有抗菌功能。 |
| 7 | ★被套 | 240*180 | 78 |  |
| 8 | ★枕套 | 80*60 | 18 |  |
| 9 | ★手术衣 | 各种尺码 | 85 | 1.符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010 B类,双层结构，表层细密挺括阻隔污染物，舒适、透气，挺括，悬垂感好，不易皱，环保印染。 ★2.成分：涤92%、棉7%、1%导电丝。 ★3.纱支密度：经向纱支150D/T65/C35 45/2，纬向纱支150D，密度：165*101。 ★4.甲醛含量≤75mg/kg，PH值为4.0～9.0之间，色牢度4-5级。 5.耐医用洗涤消毒，洗后尺寸稳定、不变形。 6.具有防静电、抗菌、防透光功能。 |
| 10 | ★洗手衣 | 各种尺码 | 80 |  |
| 11 | 护士鞋 | 各种尺码 | 115 | 1、鞋面：优质头层白色粒面牛皮， 质 地 柔 韧 ， 牛 皮 厚 度 平 均 为1.6mm~1.7mm。 2、鞋面有透气孔设计，透气散热； 3、内里：为天然猪皮。舒适透气。 4、鞋垫：6mm 天然乳胶海棉外贴猪皮垫面，脚弓处贴合半月形海棉，增加脚弓部位支撑有吸附透气功能，保持脚部干爽。 5、鞋底：鞋底大 U 型无气柱气垫，U 型气垫增强回弹性，减缓行走冲击力，鞋子轻便柔软。特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨，止滑，静音。 6、尺码：33 码～42 码，并有半码设计。胶水：采用环保胶水，减少有害气体。 环保：要求重金属检测报告,响应文件中提供检测报告 7、服务保证：实行三包（包修，包退，包换），公司针对医院客户购买的产品，在一年内因产品发生质量问题（如鞋底断裂，鞋面与鞋底脱胶，鞋面缝线断裂等产品瑕疵），公司对有问题的产品无条件退换。从而根本解决医院因产品质量问题所产生的忧虑。 8、产品质量符合国家质量标准。(GB/T3903-2008) 。 |
| 12 | 治疗巾 | 80*50cm | 18 | - 加厚棉纱卡100%全棉 - 1.线密度：≥ 经纱 23s，纬纱 14s； - 2.织物密度：≥ 经密度507 根/10cm， 纬密度223 根/10cm； - 3.甲醛含量未检出，PH 值≤6.8； - 4.耐水色牢度变色≥4-5级，沾色≥ 4-5级； - 5.耐酸、碱汗渍色牢度变色≥4-5级，沾色≥4-5级； - 6.干、湿摩擦色牢度干摩≥4-5级，湿摩≥4-5级； - 7.耐光色牢度≥5级； - 8.耐干洗色牢度变色≥4-5级，沾色 ≥4-5级； - 9.耐皂洗色牢度变色≥4-5级，沾色 ≥4-5级； - 10.耐氯漂色牢度≥4-5级； - 11.耐酚黄变色牢度≥4-5级； - 12.耐酸斑色牢度≥4-5级； - 13.异味无； - 14.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg； - 15.水洗尺寸变化率% -2.0~+1.0； - 16.断裂强力N≥200N； - 17.撕破强力N≥10N； - 18.透气率≥2000mm/s； - 19.电荷面密度[洗前]≤7.0μC/㎡； - 20.耐磨性能≥10000次； 所有规格后尺寸均为缩水后尺寸。 注：包装材料要符合GB/T19633的要求，纺织品包装材料还应符合YY/T0698.2的要求。（提供有效检测报告复印件加盖供应商公章，及检测机构查询网站截图，原件备查） |
| 13 | 双层（内）包布 | 150*180cm | 85 |  |
| 14 | ★双层（外）包布 | 160*160cm | 85 |  |
| 15 | 双层大包布 | 130*130cm | 65 |  |
| 16 | 双层中包布 | 100*100cm | 56 |  |
| 17 | 双层小包布 | 80*80cm | 30 |  |
| 18 | 双层普通包布 | 60*60cm | 16 |  |
| 19 | 双层剖腹单 | 180*360cm | 130 |  |
| 20 | 双层小洞巾 | 70*70cm | 30 |  |
| 21 | 手术中单 | 120*200cm | 72 |  |
| 22 | 手术大夹单 | 220*150cm | 105 |  |
| 23 | 妇科洞巾 | 90*55cm 直径15cm洞口 | 30 |  |
| 24 | 妇科扩头布 | 30*23cm 11个细条口袋 | 26 |  |
| 25 | 普通洞巾 | 55*55cm直径12cm洞 | 33 |  |
| 26 | 标准包布 | 68*43cm | 40 |  |
| 27 | 清创治疗巾 | 55*40cm | 22 |  |
| 28 | 双层内包布 | 130*150cm | 67 |  |

- 注：1、标注★项产品要求提供样品。

- 投标单位采购现场需提供货物清单上的★号类物资的样品或布料一份。成交单位按采购方确认后的现场样品品牌、质量、规格送货。现场确认后的样品作为采购方库房和采购验收的依据。

- 质量及供货要求

1、货物质量：中标方提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准和相关行业标准，均为厂家全新、原装、正宗产品，均需印“根据院方要求”字样，字样印制前需采购方确认。合同期内采购方均按投标时经确认的样品进行验收。

2、供货要求：中标方根据采购方采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的品种，采购方不予验收入库，由中标方无条件带回。所供货物严格按照采购方要求送至指定地点，并负责运输、上架，摆放整齐，零星采购保证采购方随要随送。送货时间原则上不得超过2个工作日。

4、验收入库：

（1）货物到场，由采购方库管和采购根据成交方提供的样品进行货物验收，并由库管签字确认后验收入库。

（2）如发现中标方以次充好、不按时供货、与样品不一致或造成采购方使用科室投诉的，每发现一次扣罚成交方500元；影响采购方正常医疗秩序的，每发现一次扣罚1000元；如连续发现三次以上情况的，采购方有权单方面终止或解除合同；如因中标方所供货物不符，造成罚款等问题，均由成交方承担； 造成不良影响及严重后果的将追究成交方相应的法律责任，并附带承担由此造成的一切损失，终止合同。

（3）若中标方所供商品存在使用和质量问题，采购方有权拒收，中标方须在1个工作日内无偿更换，直至采购方认可。

5、投标单位必须有完善的售后服务体系，中标后须提供一名联系人员姓名、联系方式。

评分办法（满分100分）

| 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务分 | 产品质量（10分） | 一、对应本采购项目产品护士服技术参数实物样品送检的检测报告复印件为评分依据（综合检验结论需符合GB18401-2010标准C类指标基本安全技术要求），满分5分；每份检测报告的检测项目中少检一项的扣0.25分，检测结果中每有一项不符合的扣0.5分，扣完为止，未提供的本项不得分。 二、对应本采购项目产品双层外包布技术参数实物样品送检的检测报告复印件为评分依据（综合检验结论需符合GB18401-2010标准C类指标基本安全技术要求），满分5分；每份检测报告的检测项目中少检一项的扣0.25分，检测结果中每有一项不符合的扣0.5分，扣完为止，未提供的本项不得分。 |
|  | 样品20分 | 一、所投产品带★提供样品根据供应商提供的护士冬/夏工作服、双层外包布、手术衣、洗手衣、床上用品（床单、被套、枕套）样品进行评分： 1、外观质量好，实物样品所体现的花色、颜色、设计、款式新颖，技术工艺水平符合要求的程度高，产品合格证使用说明标识清晰可辨，得11-15分； 2、外观质量较好，实物样品所体现的花色、颜色、设计、款式较新颖，技术工艺水平符合要求的程度较好，产品合格证使用说明标识清晰，得7-11分； 3、外观质量过关，实物样品所体现的花色、颜色、设计、款式一般，技术工艺水平符合要求的程度良好，产品合格证使用说明标识清晰，得4-6分； 4、外观质量一般，实物样品所体现的花色、颜色、设计、款式不够新颖，技术工艺水平符合要求的程度一般，产品合格证使用说明标识不够清晰，得1-3分。 二、所投产品带★样品提供齐全的得5分（冬夏季工作服、床品三件套、双层包布、手术衣、洗手衣），未提供实物样品，得0分。 |
|  | 质量保证及售后服务方案20分 | 1、质量保证及服务承诺完善，有切实可行的售后服务计划，分工明确到位，协调措施有力，服务队伍建设规范的得14-20分； 2、质量保证及服务承诺较完善，有较切实可行的售后服务计划，分工较明确，协调措施较好，服务队伍建设较规范的得7-13分； 3、质量保证及服务承诺不完善，无切实可行的售后服务计划，分工不明确，协调措施一般，服务队伍建设不规范的得1-6分； 4、无此内容不得分。 评审依据：提供质量保证及服务承诺、售后服务方案作为评审依据。 |
|  | 项目实施方案20分 | 根据供应商对本项目订单的实施方案（安排生产流程、交货期、质量保证措施、生产管理制度、流程和服务承诺等）进行综合评分，满分20分，未提供不得分。 1、方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15-20分； 2、方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得10-14分； 3、方案基本合理、存在可操作性的得6-9分； 4、方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得3-5分； 5、方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1-2分； |
| 价格分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100（小数点后面保留两位小数，第三位四舍五入）。 |